## Slide 1
FDTD算法在微纳光学实验中的应用
厦门大学物理系
郑晅丽，吴志明，陈晓航，孔丽晶

## Slide 2
目录
光学模拟方法
2
5
应用实例
3
总结与展望
4
背景介绍
1

## Slide 3
背景介绍
微纳光学实验教学难点
仪器昂贵，实验成本高，材料制备过程繁琐
概念新颖、理论功底要求较高
实验难以常规化
计算机仿真：操作方便、效果直观、成本较低，是辅助实验教学的良好手段
50 nm
200 nm

## Slide 4
有限时域差分方法（FDTD）
有限元法（FEM）
严格耦合波分析法（RCWA）
传递矩阵法（TMM）
光学模拟方法
√
√
√
√
理论分析方法
射线光学
有效介质理论
×
×
数值计算方法——求解麦克斯韦方程组
√
√
√
无多余的物理近似、精度高
可以模拟任意介质任意形状的复杂结构
通过单次程序运行可获得宽频谱的稳态结果
可提供计算区域内空间各点电磁场随时间的变化情况
优势
Notes: 光从磁性物质透过或反射后其偏振状态发生变化，是光电磁波的电场强度E和磁场强度H与磁性物质的自发磁化强度MS相互作用的结果，因此磁光效应必然与磁性物质的介电张量、电导率张量和磁导率张量密切相关
其中为磁性材料内部的电场强度，为材料厚度，为磁光系数，
光从磁性物质透过或反射后其偏振状态发生变化，是光电磁波的电场强度E和磁场强度H与磁性物质的自发磁化强度MS相互作用的结果，因此磁光效应必然与磁性物质的介电张量ε、电导率张量σ和磁导率张量μ密切相关
其中𝐸_𝑃 〖、𝐸〗_𝑠为磁性材料内部的电场强度，𝑑为材料厚度，𝜀_𝑚𝑜为磁光系数，

## Slide 5
FDTD算法基本原理
麦克斯韦旋度方程的微分形式
替代
一阶偏微分方程
差分方程
空间离散化
时间域电场与磁场交替抽样
材料色散关系、初始电磁场分布
任意时刻、位置的电磁场分布
Notes: 1、Period subwavelength holes
2、Effective conversion demands equal phase velocities of the TM and TE modes
3、The incident light frequency must correlate with the band gap for SPP

## Slide 6
单结太阳能电池材料的最佳带隙
Eg = 1.1~1.6 eV
（Shockely & Queisser细致平衡
原理，JAP，1961年）
存在问题
    高耗能
    环境污染严重
    材料短缺
    制造成本高
太阳能电池材料
应用实例
ZnO基II型同轴纳米线阵列光学性质研究
太阳能电池材料
宽带隙半导体材料
Eg > 2.0 eV
（例如：ZnO、TiO2等）
ZnO材料存在的问题
P型掺杂困难
无法单独有效地吸收太阳光
（窗口层或电子传输层)
解决方法
与其他材料组成一维异质纳米结构
应用实例
应用实例一
Notes: 1、Period subwavelength holes
2、Effective conversion demands equal phase velocities of the TM and TE modes
3、The incident light frequency must correlate with the band gap for SPP

## Slide 7
一维异质结纳米材料
能带
排布
I 型
II 型
优点：
界面陡峭
无需特殊掺杂
有效降低带隙
形貌
优点：
结区面积大，缺陷密度小
径向载流子分离
波导或陷光效应
应用实例
应用实例
应用实例一

## Slide 8
FDTD模型构建
结构示意图
构建材料模型
（光源、材料结构、边界条件…）
设置参数
由接收器输出计算结果
（监视器、分析组、
后续代码编写）
模型构建结果
应用实例
应用实例
应用实例一

## Slide 9
模拟结果
AZO衬底对ZnO/ZnSe纳
米线阵列吸收特性的影响
阵列周期P对阵列光学性质的影响
适中的填充因子更有利于ZnO/ZnSe纳米线阵列的光吸收
AZO衬底对吸收增强的程度有
限且较弱，绝大部分的入射光
被ZnO/ZnSe同轴纳米线吸收
应用实例
应用实例
应用实例一
Notes: 这说明我们制备所得ZnO纳米线的结构和六角纤锌矿结构一致[2]；由图3. 3(b)可以看到，我们生长的ZnO纳米线基本上垂直生长，且ZnO纳米线的直径分布均匀，主要集中在150 -200 nm范围内，生长可控性较好。

## Slide 10
模拟结果
Rtotal>4%
Rtotal<4%
阵列具有良好的抗反射特性
D较小，只能支持少量的模式在阵列内传播，吸收率较低
D较大，阵列可支持更多模式的光传播，吸收率显著增强
纳米线直径D对阵列光学性质的影响
应用实例
应用实例
应用实例一
Notes: 我们在ZnO薄膜和ZnO纳米线上分别用不同功率(80W、100W、150W、200W)生长了Fe壳层，在ZnO薄膜中，随着溅射功率的增大，Fe壳层逐渐形成了完整致密的薄膜。溅射功率为80 W时，AZO衬底上有较多的孔洞；在100 W时，孔洞明显减少，形成一层Fe膜；150 W时，形成了一层致密的Fe层；200 W时，同样形成了致密的Fe层，但出现明显的裂痕。对于纳米线样品，如图3.6所示，Fe壳层的沉积速率明显降低，但同样随着溅射功率的增大Fe壳层的厚度增加。80 W时，在ZnO纳米线顶端及上半部分沉积了Fe颗粒；当功率达到100 W时，ZnO纳米线下半部分也有颗粒沉积，但并不是很均匀，呈顶端大、底部小的倒锥形貌；当功率达到150 W时，在ZnO纳米线外部形成了一层均匀而致密的Fe壳层，当溅射功率增加到200 W时，颗粒变大且附着在ZnO纳米线四周，样品表面变的粗糙。这主要是由于随着溅射功率的增大，电离出的Ar+离子的能量变大，高能的Ar+离子会深入到靶材原子的内部，这使得溅射出的靶材原子颗粒尺寸明显变大，成膜速率变大。在靶材可承受的溅射功率范围内颗粒沉积速率与溅射功率呈线性关系。在我们实验中，Fe壳层的溅射功率选择150 W是比较合适的。通过测定，在溅射功率为150 W，溅射气压为1.0 Pa时，靶材与衬底的间距设定为8cm，生长的样品质量较好，其溅射速率分别为：1.5 - 2.0 nm/min (ZnO纳米线)，16 nm/min (ZnO薄膜)。

## Slide 11
模拟结果
二维光学模式分析
应用实例
短波长区域，阵列的吸收率主要由mode2控制——由衍射效应决定
长波长区域，阵列的吸收率
主要由mode1控制——由单
根纳米线的尺寸决定
应用实例一
还可用于解释其他直接带隙半导体材料作为壳层的ZnO基II型同轴纳米线阵列的光吸收过程

## Slide 12
应用实例二
铁磁同轴纳米线磁光特性研究
磁光效应：
光和具有固有磁矩的物质发生相互作用时，光的偏振状态或散射特性将发生变化
磁光法拉第效应
应用领域：
磁光成像
磁光隔离器
旋磁光子热疗仪
超快光磁脉冲
增强磁光效应的机理：
磁光效应对应的菲涅尔系数：
提高磁光系数或增强磁性材料内部的电场强度是增强磁光效应的关键

## Slide 13
应用实例二
材料
磁性金属、半金属、稀土-过渡金属化合物等磁光系数较大的材料
表面等离激元
结构
多层膜、纳米线、纳米孔、纳米颗粒等微纳米结构
贵金属、贵金属和铁磁性金属复合结构中表面等离激元对电磁场的影响
增强磁光效应的方法
表面等离激元
Notes: ZnO/Fe/Ag(NPs)纳米线中的Ag颗粒的尺寸分布服从高斯正态分布，平均尺寸为25 nm，超过70%的颗粒分布在20 -35 nm的尺寸范围内，这说明经过退火处理后，Ag纳米颗粒的尺寸相对均匀。由于Fe壳层的沉积，在ZnO/Ag(NPs)/Fe纳米线上颗粒的尺寸略有增大。Ag纳米颗粒的形成主要是由于在退火过程中Ag薄膜发生收缩引起的[8]。

## Slide 14
应用实例二
3种不同结构的SEM图 (b)ZnO/Fe，(c)ZnO/Fe/Ag(NPs)，(d)ZnO/Ag(NPs)/Fe
实验结果
ZnO/Ag(NPs)/Fe纳米线的法拉第效应和吸收强度最大，偏转角为ZnO/Fe薄膜的58倍
不同样品的法拉第偏转角
ZnO纳米线和不同铁磁同轴纳米线的吸收谱

## Slide 15
应用实例二
FDTD模拟结果
ZnO/Fe薄膜法拉第旋转角测量结果
纳米线结构表现出
了明显的磁光效应
增强，与实验结果
一致
ZnO/Ag/Fe纳米线中耦合共振更
强，电场强度发生明显的增强，
直接作用于磁光效应
理论模拟可以很好地指导和解释实验结果
模拟结果
仿真模型
3种不同结构在X-Y平面的电场分布图(a)ZnO/Fe (b)ZnO/Fe/Ag (c)ZnO/Ag/Fe

## Slide 16
总结与展望
      提高教学质量的重要手段
计算机模拟能很好地解释实验现象背后的物理机理，节约实验成本和时间，加深学生对实验内容的理解，激发学习兴趣
培养学生科研能力的有效方式
将模拟项目转化为研究型实验项目引入实验教学中，开辟学生尽早接触科研、体验科研的有效途径

## Slide 17
谢谢聆听